## Slide 1
宽带隙钙钛矿 顶电池
隧穿/复合结
晶硅 底电池
下 下 下 太阳光
RESEARCH BACKGROUND
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池
突破单结极限的下一代光伏技术
面向项目立项与研发汇报 · 技术背景综述
认证效率 · 器件结构 · 关键挑战 · 产业化进展
数据截至 2026 年 6 月 · 效率均以 NREL/官方认证口径

## Slide 2
OUTLINE
汇报结构
01
为什么要做叠层
单结硅电池逼近理论极限
02
叠层的物理原理
光谱分配与带隙匹配
03
器件结构与工艺
2T 单片集成的核心模块
04
效率进展与记录
已突破 34.85%(NREL 认证)
05
关键技术挑战
宽带隙稳定性 · 大面积 · 可靠性
06
产业化与竞争格局
从实验室到组件量产
07
路线对比与展望
2T vs 4T · 钙钛矿/硅 vs 全钙钛矿
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
02

## Slide 3
01 · MOTIVATION
单结硅电池已逼近理论极限,继续提效空间有限
单结晶硅的天花板
理论极限 ~29.4%
受 Shockley-Queisser 限制,单一带隙无法同时减少热化损失与透射损失。
实验室 ~27%
晶硅单结实验室纪录已达 ~26.8%,工程逼近物理极限。
量产 ~24-26%
主流 TOPCon/HJT 组件提效进入瓶颈,降本边际收益递减。
入射太阳能的去向(单结硅)
有效转换
27%
热化损失(高能光子)
33%
透射损失(低能光子)
19%
其他光学/电学损失
21%
核心结论 约 50% 的入射能量因单一带隙而损失;用两个带隙分段吸收,是绕开 S-Q 限制的根本途径。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
03
效率口径:晶硅单结实验室纪录 ~26.8%;损失占比为示意性数量级,非精确测量值。

## Slide 4
02 · PRINCIPLE
叠层用两个带隙分段吸收太阳光谱,降低热化与透射损失
太阳光谱的分段吸收
顶电池
宽带隙钙钛矿
Eg ~ 1.68 eV
吸收蓝/绿光(高能光子)
底电池
晶硅
Eg ~ 1.12 eV
吸收红/近红外(低能光子)
- 分段吸收降低热化损失
  高能光子由宽带隙顶电池吸收,减少多余能量以热的形式浪费。
- 拓展光谱利用范围
  低能光子穿透顶电池,由晶硅底电池继续吸收,减少透射损失。
- 电压可加和
  两个子电池串联,开路电压近似相加,Voc 可达 ~1.9-2.0 V。
- 理论极限大幅抬升
  双结理论效率上限 ~43-46%,远高于单结的 ~29-33%。
核心结论 叠层的本质:让合适能量的光子打在合适带隙的电池上,从根本上提升光电转换上限。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
04
带隙数值为典型值;两端(2T)结构下子电池需电流匹配,详见后页。

## Slide 5
03 · DEVICE
单片两端(2T)叠层:在晶硅上逐层构筑钙钛矿顶电池
典型 2T 单片叠层层结构
金属栅线 / 透明电极
电子传输层 (ETL)
宽带隙钙钛矿吸收层
空穴传输层 (HTL)
隧穿 / 复合结
晶硅底电池 (SHJ/TOPCon)
背场 / 背电极
☀ 入射光
顶电池:宽带隙钙钛矿
通过 Br/I 配比与添加剂调控带隙至 ~1.65–1.70 eV,匹配硅底电池。
互连:隧穿/复合结
实现两子电池低电阻串联,载流子在此复合,是电流匹配的关键。
底电池:晶硅
SHJ 异质结因表面钝化好、温度系数低,是主流叠层底电池选择。
陷光:绒面 vs 平面
硅绒面利于陷光但增加顶层共形镀膜难度,工艺与光学需折中。
工艺:溶液 vs 气相
旋涂/狭缝涂布成本低但大面积均匀性难;共蒸发更易共形覆盖绒面。
核心结论 叠层不是简单堆叠:互连结、带隙匹配、陷光与大面积镀膜共同决定器件成败。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
05
SHJ=硅异质结;ETL/HTL=电子/空穴传输层。结构为代表性示意,各家工艺不同。

## Slide 6
04 · EFFICIENCY
叠层已突破 34.85%,显著超越单结硅的物理极限
~29.4%
单结硅 理论极限
26.8%
晶硅单结 实验室
26.95%
钙钛矿单结 实验室
34.85%
钙钛矿/硅 叠层纪录
~43%
叠层 理论极限
当前认证纪录
34.85%
钙钛矿/晶硅叠层 · 单片 2T
LONGi 隆基 · 2025.04
NREL 认证 · 面积 1.0 cm²
对照其他纪录
全钙钛矿叠层 30.1%(2024)
叠层组件(住宅尺寸) 26.9%
核心结论 叠层实验室纪录较硅单结绝对值高出约 8 个百分点,且仍在快速刷新。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
06
来源:NREL Best Research-Cell Efficiency 数据(经 Fluxim/LONGi 汇编)。34.85% 为 NREL 认证、1.0 cm²、单片 2T;另有约 35%(ESTI)尚未公开独立认证报告。

## Slide 7
04 · CAVEAT
看懂效率数字:认证口径与面积/测量方式必须区分
认证 vs 自报
NREL/ESTI/JET 等第三方认证 ≠ 企业新闻稿自报值。立项引用应以认证为准。
面积口径
实验室小面积(~1 cm²)≠ 组件面积。面积越大,效率通常越低。
扫描 vs 稳态
正反扫 PCE 可能高于 MPP 稳态输出;钙钛矿存在迟滞,需看稳定输出。
电池 vs 组件
单片小电池纪录 34.85% ≠ 可量产组件。组件纪录约 26–27%(住宅尺寸)。
初始 vs 服役
初始效率高 ≠ 长期可靠。需结合 IEC 加速老化与户外发电量评估。
STC vs 户外
实验室 STC 结果 ≠ 实际户外能量产出(受温度、光谱、弱光影响)。
核心结论 研发汇报中引用效率时,务必标注‘认证机构 + 面积 + 电池/组件 + 测量方式’四要素。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
07

## Slide 8
05 · CHALLENGES
从纪录到量产:三大类关键挑战仍待突破
宽带隙钙钛矿稳定性
▪ 卤素相分离(光致 Br/I 偏析)
▪ 开路电压损失大、Voc 亏损
▪ 界面与体相缺陷复合
大面积与均匀性
▪ 绒面硅上共形镀膜难
▪ 溶液法大面积均匀性差
▪ 电池→组件效率落差明显
长期可靠性与产业链
▪ 湿/热/光照与离子迁移
▪ 封装与 IEC 加速老化达标
▪ 设备、良率与成本曲线
核心结论 效率已领先,但‘稳定性 + 大面积 + 可靠性’三道关卡决定能否真正产业化。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
08

## Slide 9
05 · DEEP DIVE
核心瓶颈:宽带隙钙钛矿的相分离与电压损失
问题来源
为匹配硅(~1.12 eV),顶电池需将带隙拉宽到 ~1.65–1.70 eV,需提高 Br 含量;高 Br 钙钛矿在光照下易发生卤素偏析。
带来的后果
▪ 相分离形成低带隙富 I 区,成为复合中心
▪ 开路电压(Voc)亏损增大,限制叠层电压加和
▪ 界面缺陷加速离子迁移,影响长期稳定性
主流应对策略
1. 成分工程
  组分调控、阳离子/卤素配比优化抑制偏析
2. 添加剂与钝化
  引入添加剂、界面钝化降低缺陷密度
3. 界面与传输层
  自组装单分子层(SAM)等改善能级对齐
4. 2D/3D 异质结构
  表面 2D 层抑制离子迁移、提升稳定性
核心结论 宽带隙顶电池的稳定性与电压损失,是当前叠层研发投入的主战场。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
09
机理与策略为领域共识性综述,非特定文献定量结论;具体方案需结合自有体系验证。

## Slide 10
06 · INDUSTRY
产业化已起步:从中试线走向商业组件交付
2023
实验室纪录 持续刷新
顶/底电池工艺与互连结快速迭代
2024
首批商业组件 开始交付
Oxford PV 出货首批叠层组件
2025
电池纪录 34.85%
LONGi 大面积叠层 NREL 认证
2026+
中试→量产 爬坡
良率、稳定性与成本曲线成关键
34.85%
电池实验室纪录 (NREL,2025)
26.9%
住宅尺寸组件纪录 (Oxford PV)
>30 年
行业目标服役寿命 (对标晶硅组件)
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
10
来源:LONGi、Oxford PV 公开信息及行业报道。组件纪录与电池纪录口径不同,>30 年为行业目标非已实现值。

## Slide 11
06 · LANDSCAPE
竞争格局:头部企业与科研机构并跑
企业 · 叠层电池/组件
隆基 LONGi、Oxford PV、晶科、通威、华晟等
以晶硅龙头延伸叠层,主攻量产工艺与组件可靠性
初创 · 全钙钛矿/叠层
Renshine(仁烁)、纤纳、协鑫光电等
聚焦钙钛矿核心工艺,全钙钛矿与硅叠层并行
科研机构
EPFL、Helmholtz Berlin(HZB)、KAUST、NUS、中国高校等
贡献多项世界纪录,主攻机理、界面与稳定性
认证 / 标准
NREL、ESTI、JET、Fraunhofer ISE 等
提供第三方认证,是效率纪录可信度的基础
核心结论 晶硅龙头主导量产、初创聚焦工艺、科研机构刷新纪录,认证机构托底可信度。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
11
代表性玩家举例,非完整名单,排名不分先后;企业动态请以最新公开信息为准。

## Slide 12
07 · ROUTES
结构路线对比:两端(2T)与四端(4T)各有取舍
两端 2T(单片集成)
集成度
高,单片串联,组件成本潜力大
电流匹配
必须,带隙与厚度需精确匹配
工艺难度
高,顶层需在硅上共形构筑
效率纪录
34.85%(主流纪录路线)
产业倾向
当前商业化主攻方向
四端 4T(机械叠加)
集成度
低,两子电池独立制备
电流匹配
不需要,各自独立输出
工艺难度
相对低,但需透明电极/两套电路
效率纪录
研究灵活,但系统更复杂
产业倾向
多用于研究与特定场景
核心结论 2T 集成度高、成本潜力大,是当前产业化主流;4T 免电流匹配,更适合研究探索。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
12
效率纪录 34.85% 为单片 2T 钙钛矿/硅叠层;路线选择应结合自有工艺与产线条件。

## Slide 13
07 · ROUTES
材料路线:钙钛矿/晶硅 vs 全钙钛矿叠层
钙钛矿 / 晶硅叠层
34.85% 当前最接近产业化
▪ 底电池沿用成熟晶硅供应链
▪ 效率纪录最高、认证最充分
▪ 可借力现有硅产能与渠道
▪ 顶电池工艺与硅集成是难点
全钙钛矿叠层
30.1% 柔性/轻量化潜力
▪ 全溶液/薄膜,理论成本更低
▪ 可做柔性、轻质、弱光场景
▪ 窄带隙(含 Sn)稳定性是瓶颈
▪ 整体成熟度落后于钙钛矿/硅
核心结论 钙钛矿/晶硅成熟度与认证效率领先,是立项的稳妥主线;全钙钛矿适合差异化场景布局。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
13
效率:钙钛矿/硅 34.85%、全钙钛矿叠层 30.1%(NREL/认证口径)。

## Slide 14
07 · OUTLOOK
展望与研发启示
技术趋势判断
● 效率仍有空间
  距双结理论极限 ~43% 仍有约 8 个百分点提升余地。
● 竞争焦点转向稳定性
  纪录之后,长期可靠性与大面积一致性成为决胜点。
● 电池→组件→量产
  工程化降效与良率,是从纪录走向产品的关键鸿沟。
● 成本与供应链
  能否复用晶硅产能、控制新增材料成本决定经济性。
对研发立项的启示
1. 以钙钛矿/晶硅 2T 为主线,锁定成熟供应链
2. 把宽带隙稳定性与界面钝化列为核心攻关
3. 尽早布局大面积均匀镀膜与封装验证
4. 建立‘认证口径 + 稳态 + 老化’的内部评测标准
5. 用 3–6 个月小试验证关键假设再决定放大
核心结论 叠层不是要不要做的问题,而是如何在稳定性与大面积上建立差异化能力。
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池 · 研究背景
14
以上为基于公开信息的趋势研判与通用建议,具体决策需结合自有目标、设备与时间线。

## Slide 15
小结
叠层是突破单结极限的明确方向
认证效率已达 34.85%,产业化竞速已经开始;稳定性与大面积是下一阶段的胜负手。
主要数据来源
NREL Best Research-Cell Efficiency Chart · Fluxim 效率汇编 · LONGi / Oxford PV 公开信息
数据截至 2026 年 6 月,效率均以认证口径标注;约 35%(ESTI)等未公开认证数据未采用。